Вилы садово-огородные.

Вилы навозные.

Технические характеристики.

Вилы изготавливаются из прутка ф10 мм (садово-огородные) и ф8 мм (навозные), из стали марки СТ 45.

Вилы изготавливаются сварным методом с последующей прокаткой, подковкой, закалкой и отпуском. После сварки вилы нагреваются до температуры 960 градусов и прокатываются на вальцах, при этом достигается нужная конфигурация зуба. После этого вилы нагреваются еще раз и подковываются на молоте, а затем проходят закалку в водно-солевом растворе. Далее вилы проходят отпускную печь, где снимаются внутренние напряжения и повышается прочность изделия.

В связи с неоднократным нагревом вил в процессе изготовления сварной шов «монолизируется» и приобретает однородность. В результате изделие получается качественным и надежным, ослабление по сварочному шву отсутствует. Вилы проходят испытания в лабораторных условиях.

| Наименование изделия | Размер рабочей поверхности/ мм | Общая длина / мм | Вес/ кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ширина | длина | без черенка | с черенком | без черенка | с черенком |
| Вилы садово-огородные |
| «Огородник» | 180 | 220 | 400 | 1300 | 1,1 | 1,5 |
| «Садовник» | 120 | 220 | 400 | 1300 | 1,1 | 1,5 |
| «Шестирогие» | 200 | 220 | 400 | 1350 | 1,3 | 2,1 |
| Вилы навозные | 178 | 285 | 388 | 1330 | 0,7 | 1,5 |

ОАО «Артинский завод», 623340, Свердловская обл, п. Арти, ул. Королева, 50, тел (34391) 225 73, 23258

факс (34391) 212 04, электронная почта kosari2015@mail.ru , sales@artiz.ru, сайт www.artiz.ru